2025年海南省中等职业学校学生职业技能竞赛“汽车车身修复与美容”赛项规程

一、比赛内容

本竞赛项目包括板件更换、受损门板修复、损伤区处理和自流平底漆喷涂、水性底色漆及清漆喷涂等四个作业内容构成比赛,满分100分,（其中板件更换占25分、受损门板修复占25分、损伤区处理占25分、自流平底漆喷涂、水性底色漆及清漆喷涂占25分）

实操比赛期间选手为按组顺序滚动进行比赛，车身修复单人作业时间合计为80分钟、涂装单人作业时间合计为110分钟。其中

（1）板件更换：40分钟

（2）受损门板修复：40分钟

（3）损伤区处理：60分钟

（4）喷涂底漆、水性底色漆、清漆：50分钟

二、竞赛方式

（一）比赛形式

本赛项为团体实操比赛，选手A需独立完成板件更换、受损门板修复两个项目，B选手独立完成损伤区处理（按国赛要求是完成A选手修复的门板处理，但省赛考虑时间问题完成指定门板的损伤区处理即可）和自流平底漆喷涂、水性底色漆及清漆喷涂两个项目。

（二）参赛要求

本省中职学校均可报名参加竞赛，每校可报2支参赛队，每队由2名选手组成（来自同一学校）；每支参赛队可报指导教师2人，指导教师须为本校专兼职教师。

三、比赛作业工件

（一）板件更换项目的工件为模拟结构件套装成型板件，工件形状如图：

A、D板件：镀锌钢板，厚度0.7mm

B、E板件：低碳钢钢板，厚度1.2mm

C板件：镀锌钢板，厚度1mm

D板件：镀锌钢板，厚度0.7mm，已加工好4个Φ9mm孔、4个Φ6mm孔

E板件：低碳钢板，厚度1.2mm，已加工好4个Φ8mm孔

（二）受损门板修复项目的工件为已设置损伤的车门外板（门板厚度0.7mm）。

注：图片上工件、颜色与比赛工件无关。

四、实操比赛考核要求

（一）板件更换

1.作业要求：A选手在40分钟内对提供的板件（A、B、C板件）进行电阻点焊、测量、画线、切割、定位、保护焊等操作。

(1）A、B、C板件结合。

按照下图尺寸，在A板件上测量、划线，确定焊点位置。

- A、B、C板件定位，使用电阻点焊焊接在一起，每边10个焊

- 点（如下图）。

（2）板件钻孔、切割分离（如下图）

- 根据D板长度尺寸，割锯切割分离A板件。(如下图）

② 根据E板件长度尺寸，切割分离B板件（如下图）。

③E板件进行定位、焊接。

把E板件安装在B板上，进行对接焊（连续焊）。注：两端接口不需要整条焊接，只焊接B板平面部位即可。焊接时要求采取横焊姿势，焊接过程中不可翻转（如下图）。

④D板件进行定位、焊接。

把D板件安装在A板上，进行对接焊（连续点焊）和塞孔焊。焊接时要求采取横焊姿势，焊接过程中不可翻转（如下图）。

2.操作程序

- 选手按照工作人员指示进入比赛场地。

- 裁判确认选手号码是否与比赛程序相符。

- 裁判给选手提供A、B、C、D、E板件和试焊片（保护焊和电阻点焊）。

- 选手1分钟准备，裁判计时，比赛开始。

- 选手穿戴个人防护用品。选手未穿戴好防护用品便开始操作，裁判要制止并要求选手穿戴好防护用品。

- 选手将A、B、C板件进行组合、夹持、定位。

- 选手调整电阻点焊设备，然后把A、B、C板件焊接起来。

- 根据D、E板件长度尺寸，分别剥离A板和B板件。

- 注：板件分离后，选手暂停操作，裁判停表，进行部分项目评分，经裁判示意后选手方可继续操作；去除后的板件要给裁判评分。

- （9）选手分别将E板、D板安装在组合件上，定位、夹紧，使用气体保护焊按照要求进行焊接。

- （10）选手把操作完毕的工件交给裁判，裁判在工件上标注选手的号码。

- （11）比赛时间到，选手未完成操作，裁判要停止选手比赛，收回工件，在工件上标注选手的号码。

- （12）选手焊接结束后关闭焊接设备，清洁、清理场地，按照裁判指示退场，由工作人员引导选手返回休息区

- （13）裁判对选手的操作进行评分，重新调整设备、整理场地，等待下一位选手比赛。

- （14）当日比赛结束后，要进行工件的测量评分。每个选手的工件评判后要单独包装封存，以便复查。

- （15）比赛中由于设备故障问题导致比赛中断，裁判要停表，待设备调整好后补足剩余比赛时间。

3.考核要点

安全防护、设备调整及操作、切割尺寸、定位准确性、焊接缺陷、焊点大小、焊点间距、焊点与边缘距离、焊接质量、5S等。

4.技术要求

（1）电阻点焊焊接技术要求

①焊点失圆、外圈不连续、出现熔敷物等缺陷，判定此焊点不合格。

②焊点直径：≥4mm。

（2）气体保护焊焊接技术要求

①连续对接焊：

焊疤宽度：5-8mm；焊疤高度：≤2mm

②连续点焊：

焊疤宽度：3-6mm；焊疤高度：≤2mm

③塞孔焊（9mm）：

焊点直径：10-13mm；焊点高度：≤2mm；背面焊疤最小直径：≥9mm

④塞孔焊（6mm）：

焊点直径：7-9mm；焊点高度：≤2mm

（二）受损门板修复

1.受损门板项目的受损位置、尺寸图片及作业要求：

A选手在40分钟内，对门板上的条形凹陷（漆膜已破坏）进行修复，设置的条形凹陷损伤位置见下图，位于方框区域内。

条形凹陷为纵向，损伤长度120mm，损伤宽度为40mm；损伤深度为13mm。

选手对凹陷部位分析、打磨、合理使用工具及设备，按正确工艺进行损伤修复。

（三）损伤区处理

- 项目内容

B选手在60分钟的作业时间内完成喷涂底漆前所需的所有处理工作。

- 作业要求

- 对损伤位置打磨羽状边；

- 对损伤区施涂环氧底漆、刮涂原子灰并打磨原子灰至平整；

- 完成喷涂底漆前所需的打磨及清洁、除油工作。

- 考核要点

- 个人防护用品穿戴规范，安全操作 ；包括使用耳塞；

- 打磨工具操作规范；

- 砂纸选用合理；

- 羽状边边缘平顺无阶梯；

- 环氧底漆（赛场已调配好）施涂方法、范围及厚度正确；

- 原子灰配比正确、调和均匀；

- 原子灰刮涂区域合理，没有超过砂纸打磨区域；

- 原子灰打磨平整、恢复损伤前形状：最终结果没有原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷；

- 所有待喷自流平底漆区域都已经经过妥善打磨，无研磨不足（橘皮未磨除）、磨穿情况；第一折边外侧有打磨痕迹即可，磨穿不扣分；

- 操作完毕后，工具设备清洁、复位、废弃物分类丢弃在规定的废弃物容器内。砂纸、菜瓜布等可继续使用耗材放置于指定回收位置。

（四）喷自流平底漆、水性银粉底色漆、清漆

- 1.项目内容

露金属区域补涂防锈底漆，整板喷涂自流平底漆、水性底色漆、清漆。

- 2.作业要求

- （1）B选手需在50分钟的作业时间内，对露金属的区域喷涂自

- 喷罐式防锈底漆，整板喷涂双组份自流平底漆，自流平底漆用量（已添加好固化剂、稀释剂的重量）不超过160g。

- 需要在施工之前根据面漆颜色选择并喷涂合适灰度的自流

- 平底漆，即从提供的几种不同灰度的自流平底漆中选择一种,由赛场工作人员添加固化剂和稀释剂后喷涂。

- 喷涂水性银粉底色漆。选手须将车门板的颜色喷涂至与赛场

- 提供的喷涂目标色板一致。赛场限量提供水性底色漆200g，已添加水性稀释剂；

- 喷涂清漆。赛场限量提供调配300g清漆的配比（重量比及

- 体积比），已添加固化剂和稀释剂。

- 3.考核要点

- 佩戴合适个人防护用品，安全操作；包括使用耳塞；

- 正确使用粘尘布（将粘尘布充分展开再折叠后粘尘）；

- 对露金属区域使用自喷罐侵蚀底漆修补；

- 合理闪干后喷涂下一层；

- 自流平底漆喷涂膜厚均匀，无漏底、流挂；

- 喷涂操作规范，合理闪干后喷涂下一层；喷涂过程中无打磨、

- 补喷操作;

- 最终喷涂结果：底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；车门板

- 颜色与喷涂目标板比较颜色准确；清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高。第一折边外侧部位，底色漆没有流挂、露底等导致颜色明显不一致的缺陷，清漆没有漏喷（未成膜）、薄喷、粗糙、哑光、流挂等缺陷；

- 操作完毕后，工位清洁，工具设备复位，废弃物分类丢弃于

- 规定的废弃物容器内。

- 五、实操比赛分值分配及评分标准

（一）板件更换项目（占总分值25%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程及工件质量 | 70% | 切割尺寸符合要求，电阻点焊符合尺寸要求，塞焊符合尺寸要求，对接焊符合尺寸要求； |
| 设备操作 | 20% | 保护焊及电阻点焊焊接参数符合要求，各种工具使用符合规范； |
| 5S规范 | 10% | 符合安全操作规程；工、量具摆放整齐；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。 |

（二）受损门板修复项目（占总分值25%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程及维修质量 | 70% | 维修区域板面不能高于原表面，不能低于原表面1mm，板面不能出现孔洞，板面平整度符合规范； |
| 设备操作 | 20% | 外形修复机焊接参数符合要求，整形工具及组合工具使用符合规范； |
| 5S规范 | 10% | 符合安全操作规程；工、量具摆放整齐；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。 |

（三）损伤区处理（占总分值25%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5% | 在各个环节佩戴合理的安全防护用品 |
| 羽状边打磨 | 5% | 使用砂纸型号正确，边缘平滑无台阶 |
| 原子灰刮涂,打磨和旧漆层打磨 | 30% | 原子灰调配比例正确，混合均匀，刮涂不超过打磨范围；打磨时使用打磨机、砂纸型号正确，能正确使用打磨指示层及采用正确打磨方法打磨。 整板打磨后无橘纹,无磨穿 |
| 5S | 10% | 工具设备复位、可继续使用耗材放置于指定回收位置；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |
| 打磨效果 | 50% |  |

（四）喷底漆、水性底色漆、清漆（占总分值5%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 5% | 佩戴喷涂时所需要的安全防护用品 |
| 喷涂过程 | 90% | 使用粘尘布粘尘；裸露金属部位，单处范围超过10cm喷涂自喷灌侵蚀底漆,小于10cm喷涂自流平底漆；选择正确灰度的自流平底漆，底漆无流挂、漏喷或咬底；道与道之间给予了合理的闪干时间；喷涂过程中没有打磨、补喷；使用规定量完成喷涂 |
| 5S | 5% | 工具、工位恢复原状；废弃物丢弃至指定垃圾桶 |

最终效果（占实操分值20%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 做底效果 | 30% | 无原子灰印、原子灰砂眼、咬底、砂纸痕等缺陷 |
| 底色漆喷涂效果 | 10% | 底色漆无露底、流挂、起花等缺陷；车门板颜色与喷涂目标板比较颜色准确 |
| 清漆喷涂效果 | 30% | 清漆无漏喷、喷涂过薄、流挂缺陷，流平好，纹理均匀，光泽度高 |
| 其他漆膜缺陷 | 20% | 没有鱼眼、起泡、针孔、印痕（含碰伤）、清漆垂流等需要抛光或返工重喷清漆的缺陷。第一折边外侧部位底色漆、清漆没有漏喷、露底。 |
| 第一折边外侧效果 | 10% | 底色漆没有流挂、露底等导致颜色明显不一致的缺陷，清漆没有漏喷（未成膜）、薄喷、粗糙、哑光、流挂等缺陷 |

六、比赛需自备的工具与设备

（一）自备工具

1.参赛选手要自备焊接口罩、活性炭防护面具、安全工作鞋和耳塞。

2.参赛选手自备刮涂原子灰工具。

3.选手可自带喷枪。

（二）赛场提供的工量具、配件辅料和设备见下表所列

| 工具名称 | 型号及规格 |
| --- | --- |
| 活性炭防护口罩（裁判用） |  |
| 喷漆工作服 | 连体，防静电，喷漆专用 |
| 防护眼镜 |  |
| 防尘口罩、 |  |
| 溶剂手套、棉砂手套 |  |
| 吹尘枪 |  |
| 原子灰调合板 |  |
| 开罐器 |  |
| 比例尺 |  |
| 水性漆专用过滤漏斗 | 3510-0302 |
| 溶剂型油漆过滤漏斗 | 3510-0301 |
| 除油布 | 3510-0777 |
| 打磨机用干磨砂纸（6"） | P80,P120,P180,P240,P320,P400, P500, P800, |
| 手刨用干磨砂纸（70X125mm） | P80, P120, P180, P240, P320 |
| 方形菜瓜布 | 红色P360 3340-F02037 浅灰P1500 3340-F02094 深灰P2000 3340-F02095 |
| 圆形菜瓜布（打磨机用） | MF150mm 2000(P2000) |
| 海绵干磨软垫 | 3300-3003 |
| 打磨保护垫 | 3300-2002 |
| 打磨指示层 | 3510-0180 |
| 粘尘布 | 6060-1201 |
| 免洗枪壶 | 3510-0117（溶剂型油漆）；3510-0118（水性漆） |
| 中涂底漆喷枪 | SATA jet 100 B F RP 1.4、1.6mm口径 |
| 水性底色漆喷枪 | SATAjet 5000-110-1.2绿色环保省漆喷枪 |
| 水性漆吹风枪 | SATADRY JET |
| 清漆喷枪 | SATA jet 5000-110(SATAjet 1000B RPIC1. 1.3) |
| 水性漆洗枪水 | P980-8212 |
| 电子秤 | 精确到0.1克 |
| 除油剂喷壶 | 耐溶剂 |
| 打磨场地气管 | 带快速接头的管长10m，内径8mm |
| 喷房用气管 | 带快速接头的管长10m，内径8mm |
| 打磨台 |  |
| 喷涂架 |  |
| 干磨设备 | HE901中央集尘系统(配备偏心距3mm和6mm的磨头、软管、手刨） |
| 红外线烤灯 | 移动式3kW烤灯 |
| 喷房 |  |
| 烤房 |  |
| 喷涂专用油水分离器 | SATA 0/444 |
| 喷枪清洗机 | SATA RCS喷枪快速清洗机 |
| 压缩空气气源 | 压缩空气供气系统含：压缩机、油水分离器、冷干机、储气罐 |